NOVINKA: Cihla HELUZ AKU 10 broušená 

Společnost HELUZ představuje velmi zajímavou novinku v sortimentu příček. Nová cihla HELUZ AKU 10 broušená je určena pro nenosné příčky v bytových i rodinných domech. Vyniká malou tloušťkou stěny, zvýšenou objemovou hmotností a tím i dobrou zvukovou izolací, měrnou tepelnou kapacitou a spotřebou pouze 8 cihel/m2 stěny (d x š x v: 500 x 100 x 249 mm)

Měřením v akreditované laboratoři byla stanovena hodnota zvukové izolace Rw = 43 dB stěny s omítkami 2x15 mm. To je dostatečná hodnota pro splnění normového požadavku na vnitřní příčky bytu oddělující jednotlivé obytné místnosti. Pro běžně uvažované statické podepření příček lze navrhnout stěny výšky 3 m při délce 5 m. Lze navrhnout i jiné rozměry stěn. Pro návrh příček lze využít statickou pomůcku dostupnou na webu pro odborníky selektorkonstrukci.heluz.cz. Nové cihly lze využít i pro konstrukci šachet v prostorech bytových jader s ohledem na dobrou požární odolnost. Vyšší objemová hmotnost cihel je výhodná i z pohledu energetické náročnosti budov, kdy se použitím těžších vnitřních konstrukcí dosahuje nižší energetické náročnosti budovy a zároveň v letních měsících vede k lepšímu komfortu díky vyšší tepelné kapacitě stěny.
Díky broušeným ložným plochám a zdění na systémové tenkovrstvé malty HELUZ je provádění takto tenké příčky výrazně rychlejší a snazší oproti zdění na obyčejnou maltu. Tato příčkovka tak rozšiřuje sortiment broušených AKU cihel HELUZ vedle HELUZ AKU 11,5 broušená, HELUZ AKU Z 17,5 broušená a HELUZ AKU 20 broušená.
Příčky z broušených AKU cihel HELUZ se vyznačují výhodnými užitnými vlastnostmi a významně tak přispívají k dobrému komfortu bydlení jak v rodinných a bytových domech tak i v ubytovacích zařízeních a dalších budovách s pobytem osob.

	Skladba příčky
	Zvuková izolace
Rw  (dB)*
	Tepelná kapacita 
C (kJ/(m2.K))*

	Povrchová úprava
	Stěna
	Povrchová úprava
	
	

	15 mm VPC omítka
	HELUZ AKU 11,5 broušená
	15 mm VPC omítka
	46
	56,2

	15 mm VPC omítka
	HELUZ AKU 10 broušená
	15 mm VPC omítka
	43
	52,6

	15 mm VPC omítka
	Pórobeton P500 tl. 10 cm
	15 mm VPC omítka
	40
	39,3

	12,5 mm sádrokartonová deska
	Profily CW 75, minerální vlna OH 15 kg/m3 tl. 6 cm 
	12,5 mm sádrokartonová deska
	41
	10,7


* pro obvyklé vlastnosti dílčích materiálů, pro konkrétní materiály konstrukcí se mohou hodnoty lišit
Mezi hlavní výhody příčky z cihel HELUZ AKU 10 broušená patří: 
· dobrá zvuková izolace v kombinaci s malou tloušťkou stěny
- Rw = 43 dB, pro oboustranně omítnuté zdivo vyzděné na maltu HELUZ SB
· vyšší tepelná akumulace, vnitřní tepelná kapacita stěny C =   52,7 kJ/(m2.K)
· masivní konstrukce, bezproblémové kotvení předmětů
· jednoduché provádění: zdění na systémové tenkovrstvé malty, stačí 8 cihel/m2
· dobrá požární odolnost, podle ČSN EN 1996-1-2 ed. 2 a ČSN 73 0810:
- EI 120 DP1 pro oboustranně omítnuté zdivo vyzděné na maltu HELUZ SB
- EI 90 DP1 pro neomítnuté zdivo vyzděné na maltu HELUZ SB (pro šachty)

