NOVINKA: Cihla HELUZ AKU 10 broušená

Společnost HELUZ představuje velmi zajímavou novinku v sortimentu příček. Nová cihla HELUZ AKU 10 broušená je určena pro nenosné příčky v bytových i rodinných domech. Vyniká malou tloušťkou stěny, zvýšenou objemovou hmotností a tím i dobrou zvukovou izolací, měrnou tepelnou kapacitou a spotřebou pouze 8 cihel/m2 stěny (d x š x v: 500 x 100 x 249 mm)

Měřením v akreditované laboratoři byla stanovena hodnota zvukové izolace Rw = 43 dB stěny s omítkami 2x15 mm. To je dostatečná hodnota pro splnění normového požadavku na vnitřní příčky bytu oddělující jednotlivé obytné místnosti. Pro běžně uvažované statické podepření příček lze navrhnout stěny výšky 3 m při délce 5 m. Lze navrhnout i jiné rozměry stěn. Pro návrh příček lze využít statickou pomůcku dostupnou na webu pro odborníky selektorkonstrukci.heluz.cz. Nové cihly lze využít i pro konstrukci šachet v prostorech bytových jader s ohledem na dobrou požární odolnost. Vyšší objemová hmotnost cihel je výhodná i z pohledu energetické náročnosti budov, kdy se použitím těžších vnitřních konstrukcí dosahuje nižší energetické náročnosti budovy a zároveň v letních měsících vede k lepšímu komfortu díky vyšší tepelné kapacitě stěny.
Díky broušeným ložným plochám a zdění na systémové tenkovrstvé malty HELUZ je provádění takto tenké příčky výrazně rychlejší a snazší oproti zdění na obyčejnou maltu. Tato příčkovka tak rozšiřuje sortiment broušených AKU cihel HELUZ vedle HELUZ AKU 11,5 broušená, HELUZ AKU Z 17,5 broušená a HELUZ AKU 20 broušená.
Příčky z broušených AKU cihel HELUZ se vyznačují výhodnými užitnými vlastnostmi a významně tak přispívají k dobrému komfortu bydlení jak v rodinných a bytových domech tak i v ubytovacích zařízeních a dalších budovách s pobytem osob.

| Skladba příčky |  |  |  | Zvuková izolace Rw (dB)* | Tepelná kapacita C (kJ/(m2.K))* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Povrchová úprava | Stěna | Povrchová úprava |  |  |  |
| 15 mm VPC omítka | HELUZ AKU 11,5 broušená | 15 mm VPC omítka | 46 |  | 56,2 |
| 15 mm VPC omítka | HELUZ AKU 10 broušená | 15 mm VPC omítka | 43 |  | 52,6 |
| 15 mm VPC omítka | Pórobeton P500 tl. 10 cm | 15 mm VPC omítka | 40 |  | 39,3 |
| 12,5 mm sádrokartonová deska | Profily CW 75, minerální vlna OH 15 kg/m3 tl. 6 cm | 12,5 mm sádrokartonová deska | 41 |  | 10,7 |

* pro obvyklé vlastnosti dílčích materiálů, pro konkrétní materiály konstrukcí se mohou hodnoty lišit

Mezi hlavní výhody příčky z cihel HELUZ AKU 10 broušená patří:

- dobrá zvuková izolace v kombinaci s malou tloušťkou stěny

- Rw = 43 dB, pro oboustranně omítnuté zdivo vyzděné na maltu HELUZ SB

- vyšší tepelná akumulace, vnitřní tepelná kapacita stěny C =   52,7 kJ/(m2.K)

- masivní konstrukce, bezproblémové kotvení předmětů

- jednoduché provádění: zdění na systémové tenkovrstvé malty, stačí 8 cihel/m2

- dobrá požární odolnost, podle ČSN EN 1996-1-2 ed. 2 a ČSN 73 0810:

- EI 120 DP1 pro oboustranně omítnuté zdivo vyzděné na maltu HELUZ SB

- EI 90 DP1 pro neomítnuté zdivo vyzděné na maltu HELUZ SB (pro šachty)