Zdvojené stěny z cihel HELUZ AKU 20 broušená

Společnost HELUZ představuje systém zdvojených stěn z cihel HELUZ AKU 20, zaměřený na akustické pohodlí především v řadových domech.

Pro oddělující stěny zděných řadových domů se výhradně používají zdvojené stěny. Jedním z klíčových parametrů je splnění požadavku na zvukovou izolaci R´w ≥ 57 dB.  Jedná se o výrazně vyšší požadavky oproti požadavkům na mezibytové stěny v bytových domech. Je také známo, že při nevhodně oddělených konstrukcí včetně základů jednotlivých domů může docházet k výraznému bočnímu přenosu zvuku (vzniku akustických mostů). Zdvojené cihelné stěny se vyznačují velmi vysokými hodnotami zvukové izolace, a to téměř bez rozdílu vlivu omítek či použité zdicí maltě. Hlavní roli hrají základní parametry cihel a uspořádání základů – jejich způsob oddělení a samozřejmě zabezpečení dilatace konstrukcích jednotlivých domů, kde má mít dutina tloušťku minimálně 30 mm a je vyplněná minerální vlnou s podélným vláknem. „Není důležité lpět na používání AKU cihel šířky 25 nebo dokonce 30 cm. Proto jsme přistoupili k otestování zdvojených stěn z cihel HELUZ AKU 20 broušená včetně různé tloušťky dutiny vyplněné minerální vlnou a vyzděných na systémovou předem připravenou maltu HELUZ SIDI. Výsledky potvrdily předpoklad vysoké zvukové izolace,“ vysvětluje Ing. Pavel Heinrich z technického rozvoje HELUZ.

Při použití stěn zdvojených cihel lze z pohledu zvukové izolace připustit i společný základový pás s oddělenými základovými, respektive podkladními betonovým deskami.

Klíčové vlastnosti systému zdvojených stěn z cihel HELUZ AKU 20 broušená:

- subtilní stěny s velmi dobrou únosností

- rychlost provádění: broušené cihly zděné na systémové tenkovrstvé malty HELUZ

- špičková zvuková izolace při malé tloušťce vzduchové dutiny

- možnost jednoduššího provádění základových konstrukcí

- použití zejména pro dělicí stěny řadových domů či pro dilatační stěny v bytových domů

Tabulka 2 Výsledky měření zvukové izolace zdvojených stěn z cihel HELUZ AKU 20 broušená

| Skladba zdvojené stěny | Tloušťka dutiny vyplněné minerální vlnou (mm) | Laboratorní hodnota zvukové izolace Rw (dB) |
| --- | --- | --- |
| - 15 mm VPC omítka - HELUZ AKU 20 broušená - Minerální vlna OH 100 kg/m3, podélné vlákno - HELUZ AKU 20 broušená - 15 mm VPC omítka | 30 | 78 |
|  | 50 | 76 |
|  | 100 | 79 |

www.heluz.cz